## Slide 1
普通密级配沥青路面
耐久性干法SBS改性技术
汇报人：唐国奇 博士
国路高科（北京）工程技术研究院有限公司
广西海宗建材有限公司

## Slide 2: 1.1 行业背景及需求分析
我国高速公路建养规模庞大
高速中、上面层普遍采用改性沥青
国省道及市政干道也大量使用。
改性沥青可延长路面寿命3倍左右
我国改性沥青经过20多年发展，体系逐渐成型，产业已经成熟。

## Slide 3: 1.2 SBS改性沥青技术简介
SBS是苯乙烯-丁二烯嵌段共聚型热塑性弹性体，兼具橡胶和塑料的双重特性，高低温性能、耐疲劳性能优良，逐渐成为应用最多的改性沥青种类，占比达90%以上。
我国道路沥青用SBS改性剂主要由岳阳石化、LG、燕山石化等大型化工企业生产提供。

## Slide 4: 1.2 SBS改性沥青技术简介
1
目前行业普遍采用工厂“湿法” 预混（沥青与SBS）工艺生产SBS改性沥青。其过程包括溶胀、磨细、发育交联等，制备成成品改性沥青，再运输到工地储存使用。

## Slide 5: 1.3 “湿法”改性技术存在的问题
湿法
SBS改性沥青
1
2
3
4
SBS改性剂从沥青中离析
SBS改性剂受热分解、导致性能衰减
类似“三聚氰胺”的改性沥青指标调配化
拌合站使用过程监管困难
技术缺陷
管理难题

## Slide 6: 1.3“湿法”改性技术存在的问题
SBS改性剂
清理出的
结皮改性剂
国家道路及桥梁质量监督检验中心：约30%的改性沥青离析不合格（储存2d时）
对于克拉玛依沥青，该问题及其严重，无法使用
技术缺陷1：高分子材料的热力学不稳定原理， SBS改性剂的离析

## Slide 7: 1.3“湿法”改性技术存在的问题
机理
结果
受热发生分子断裂、降解
质量变异性较大，到场合格，应用时不合格
软化点、延度不断下降
Chart: SBS改性沥青热分解现象研究数据
| 2 | 14 | 26 | 50
延度/cm | 38 | 34 | 24.5 | 19
软化点/℃ | 78 | 74 | 67 | 61.5
技术缺陷2：高分子材料的热力学不稳定原理， SBS改性沥青热分解

## Slide 8: 1.3“湿法”改性技术存在的问题
质量管理问题1： 类似“三聚氰胺”的改性沥青指标调配化
低价低质基质沥青、SBS改性剂用量不足、用非SBS改性剂调配SBS改性沥青指标。
橡胶粉、岩沥青、废塑料、EBS、增延剂、增强剂（提高软化点）等五花八门的调配助剂。
某高速改性沥青指标合格，但混合料发散，改性沥青中存在不溶物。

## Slide 9: 1.3“湿法”改性技术存在的问题
质量管理问题2： 拌合站使用过程监管困难
SBS改性沥青与基质沥青共用一个沥青池，泵送至各自罐中并排放置，“混用” 盲区
改性沥青的正确使用由十个阀门控制，监管困难

## Slide 10: 1.4 交通部改性沥青抽查反映出的问题
沥青及改性沥青市场质量形势严峻
1
交通部产品抽查是国检中心会同地方交通主管部门有组织开展的，一般都是事先通知，现场才能安排。
如果突击抽查…
如果都选择在拌合使用时的沥青罐里取样而不是送样和卸车取样…
普通道路石油沥青的样品抽样合格率为86.5%
改性沥青的样品抽样合格率为66.7%

## Slide 11: 1.7 改性沥青问题导致的工程后果
“短命工程”： 2014年，南方某高速100多公里，采取SBS改性沥青，现场改性。通车一个月，4个标段均出现严重车辙，工程大面积返工。
供应商
返工前
车辙严重
项目返工

## Slide 12: 1.7 改性沥青问题导致的工程后果
低质基质沥青，SBS用量不足。

## Slide 13: 2.1 湿法改性问题的根源及解决思路
所有改性沥青问题的根源在于：SBS改性剂是预先混入沥青的，作为业主、施工单位、甚至拌合站都无法监管其过程。其质量问题类似“三聚氰胺、勾兑油品、果精饮料”等事件。
要彻底解决这个问题，只有“现榨果汁、现磨速溶咖啡”的透明化工艺——不改变SBS改性的本质技术原理，对沥青改性工艺进行优化。

## Slide 14: 2.3干法SBS性能系统性验证——熔融性
普通SBS拌合1min后完全未熔化
SBS-T拌合1min后成为液膜裹覆
拌合楼不加沥青干拌8S释放观察与室内相当

## Slide 15: 2.3干法SBS性能系统性验证——同SBS用量的性能比较
 | 指标 | 单位 | 干法改性沥青 （4.5%） | 湿法改性沥青 （4.5%） | 技术要求
改性沥青 | 针入度 | 0.1mm | 62 | 52 | 40-80
 | 软化点 | ℃ | 81.3 | 78.5 | ≥60
 | 延度 | 5℃, 5cm/min | 41 | 39 | ≥20
 | 布氏旋转粘度 | 135℃，Pa.s | 1.922 | 1.604 | ≤3
 | 弹性恢复 | % | 96 | 92 | ≥75
改性沥青混合料（AC-13） | 马歇尔稳定度 | kN | 13.8 | 14.2 | ≥8
 | 流值 | mm | 2.64 | 3.22 | 1.5-4.0
 | 残留稳定度 | % | 92.8 | 94.7 | ≥85
 | 冻融劈裂强度比 | % | 92.1 | 89.5 | ≥80
 | 车辙试验动稳定度 | 次/mm | 6884 | 6072 | ≥2800
 | 低温弯曲破坏应变 | με | 3059 | 3144 | ≥2600
室内试验证明：无论改性沥青还是混合料指标，干法应用效果都能达到与湿法相当的水平。现场湿法还会在储存中衰减，干法不存在。

## Slide 16: 2.6 工程时间
江苏淮安S327
北京通州区
酉沿高速
江苏泰高高速
唐山滨西公路
日本名古屋市政
辽宁本溪丹霍线
江苏涟水绕城
在国内外十余条高速公路、城市道路、国省道干线公路得到示范应用。

## Slide 17: 4.1 施工工艺
（1）原材料
石料
基质沥青
干法SBS改性剂
所有沥青罐采用普通沥青
加热，卸车管理简单统一
使用简单，避免出错
基质沥青质量透明化

## Slide 18: 4.1 施工工艺
（2）拌合
人工投放
按需求预先分装成小包，施工时人工投入拌和锅
仅适用于小规模施工
投料机投放，风机吹入拌和锅
机械投放（主流投放方式）
添加剂质量、用量透明化，易于质量管控

## Slide 19: 5 总结
0
2
6
12
24
48
96
2
2
| 湿法改性摊铺时点 …
| 干法时点 |
（1）干法SBS改性比湿法改性具有更先进的技术原理和性能优势
在最佳的改性时点摊铺混合料，改性剂性能得到最大发挥，而不是湿法在性能衰变的过程中，主要性能平均高30%。

## Slide 20: 5 总结
（2）环保优势：取消改性沥青工厂，改性能耗仅为湿法2%

## Slide 21: 干法SBS改性的技术认可

## Slide 22
=优质基质沥青+足量SBS改性剂+无储存变质问题
=优质、耐久沥青混凝土路面
谢 谢
技术研讨会
干法SBS改性技术